ФОЛЬГОИЗОЛОН (AL) ОТРАЖАЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Гибкий легкий прочный, отражает до 97% тепла

Материал изготовлен на основе вспененного полиэтилена,

дублирован полированной  фольгой. Экологически чистый продукт.

Предназначен:

Для внутренней и наружной тепло-, паро-, звуко-, гидроизоляции, снижения теплопотерь, увеличения массивности теплоизоляционного слоя при малой толщине, снижения структурного шума, надежной пароизоляции для всех типов ограждающих конструкций.

Применение:

Лучшая теплоизоляция всех типов зданий и сооружений, полов, потолков, стен, кровель, мансард в жилых, административных и производственных помещениях, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляционных и кондиционерных систем, холодильных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, воздуховодов, бань, саун и т.д.

Великолепная защита от нагрева кровли.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Отражающий эффект излучающей энергии | До 97% |
| --- | --- |
| Температура применения | От -80 до +105 С |
| Сопротивление теплопередаче R | 1,2кв.м. С/Вт |
| Водопоглощение по объему | 0,6-0,9% |
| Удельная теплоемкость | 1,95 кДж/(кг С) |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 КПа) | 0,26-0,77 МПа |
| Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 КПа) | 0,09-0,2 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,032-0,037(Вт/м С) |
| Звукопоглощение | Не менее 32 Дб(А) |
| Прелел прочности при сжатии | 0,35 МПа |
| Удельный вес | 35+10 кг/куб.м. |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,001 мг/мчПа |
| Коффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа) | 0,45-0,51 (Вт/кв.м.С) |

# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УТЕПЛИТЕЛЕЙ

| ФОЛЬГОИЗОЛОН (AL) (однослойное фольгирование) | 4 мм |
| --- | --- |
| Кирпич глиняный | 650 мм |
| Древесина | 120 мм |
| Пенобетон | 330 мм |
| Мин.вата | 77 мм |
| Пенопласт | 60 мм |
| Пенополистирол | 48 мм |

| Наименование | Упак/шт | I | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изоляция отражающая НПЭ фольгированный (тип АФ-1,2) |  | Цена от 10 т.руб. | Цена от 25 т.руб. | Цена от 100 т.руб. |
| толщина- 2 мм | 30м2 | 932,31 руб | 897,78 руб | 863,25 руб |
| толщина – 3 мм | 30м2 | 1 112,54 руб | 1071,33 руб | 1 030,13 руб |
| толщина – 4 мм | 30м2 | 1 334,88 руб | 1 285,44 руб | 1 236,00 руб |
| толщина – 5 мм | 30м2 | 1 632,56 руб | 1 572,09 руб | 1 511,63 руб |
| толщина – 8 мм | 18м2 | 1 305,10 руб | 1 257,05 руб | 1 208,70 руб |
| толщина – 10 мм | 18м2 | 1 665,04 руб | 1 603,37 руб | 1 541,70 руб |

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (800) 707-5-105, факс (495) 554-25-67,  554-02-69

e-mail: uplot@mail.ru, www.uplot.ru

| НПЭ самоклеящийся фольгированный (тип С-1,2) | Упак/шт | I | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена от 10 т.руб. | Цена от 25 т.руб. | Цена от 100 т.руб. |
| толщина – 2 мм | 25м2 | 3 973,05 руб | 3 825,90 руб | 3 678,75 руб |
| толщина – 3 мм | 25м2 | 4 099,28 руб | 3 947,45 руб | 3 795,63 руб |
| толщина – 4 мм | 25м2 | 4 267,69 руб | 4 109,63 руб | 3 951,56 руб |
| толщина – 5 мм | 25м2 | 4 477,61 руб | 4 311,78 руб | 4 145,94 руб |
| толщина – 8 мм | 25м2 | 5 067,04 руб | 4 879,37 руб | 4 691,70 руб |
| толщина – 10 мм | 25м2 | 5 487,41 руб | 5 284,18 руб | 5 080,94 руб |

| Изоляция отражающая НПЭ 2-х сторон.фольгированный (тип В-1,2) | Упак/шт | I | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена от 10 т.руб. | Цена от 25 т.руб. | Цена от 100 т.руб. |
| толщина- 2 мм | 30м2 | 2 459,57 руб | 2 368,47 руб | 2 277,38 руб |
| толщина – 3 мм | 30м2 | 2 661,26 руб | 2 562,69 руб | 2 464,13 руб |
| толщина – 4 мм | 30м2 | 2 913,98 руб | 2 806,05 руб | 2 698,13 руб |
| толщина – 5 мм | 30м2 | 3 166,29 руб | 3 049,02 руб | 2 931,75 руб |
| толщина – 8 мм | 18м2 | 2 202,55 руб | 2 120,98 руб | 2 039,40 руб |
| толщина – 10 мм | 18м2 | 2 566,08 руб | 2 471,04 руб | 2 376,00 руб |

| НПЭ нефольгированный | Упак/шт | I | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена от 10 т.руб. | Цена от 25 т.руб. | Цена от 100 т.руб. |
| толщина- 2 мм | 52.5м2 | 688,91 руб | 663,39 руб | 637,88 руб |
| толщина – 3 мм | 52.5м2 | 1 056,75 руб | 1 017,61 руб | 978,48 руб |
| толщина – 4 мм | 52.5м2 | 1 416,80 руб | 1 364,32 руб | 1 311,85 руб |
| толщина – 5 мм | 52.5м2 | 1 772,59 руб | 1 706,94 руб | 1 641,29 руб |
| толщина – 8 мм | 26.25м2 | 1 390,92 руб | 1 339,40 руб | 1 287,89 руб |
| толщина – 10 мм | 26,25м2 | 1 769,04 руб | 1 703,52 руб | 1 638,00 руб |

Тепло-Экран «У Ю Т»  для батарей отопления

Предназначен:

для уменьшения теплопотерь и повышения комфорта

при обогреве вашего дома.

Размер экрана 60 см х 80 см

Экран для батареи 7-10 секций или 2 батареи 3-6 секций

| Наименование Тепло-Экран «У Ю Т» | Упак/шт | I | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена от 10 т.руб. | Цена от 25 т.руб. | Цена от 100 т.руб. |
| ТеплоЭкран Тип А № 1(1 экран) | 1/10 | 60,00 руб. | 54,50 руб. | 52,00 руб. |
| ТеплоЭкран Тип В № 2 (2 экрана) | 1/10 | 90,00 руб. | 82,00 руб. | 78,00 руб. |
| ТеплоЭкран Тип С № 3 (3 экрана) | 1/10 | 114,00 руб. | 104,00 руб. | 99,00 руб. |

Клейкие ленты

Назначение:

Для соединения стыков, панелей, узлов, труб. Для защиты частей оборудования от проникновения грязи, пыли, влаги. Для предотвращения коррозии, для придания поверхностям тепло-отражающих способностей.

| Наименование | Упак/шт | I | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена от 10 т.руб. | Цена от 25 т.руб. | Цена от 100 т.руб. |
| Алюминиевая лента 50х10 | 36 | 75,79 руб. | 72,88 руб. | 69,96 руб. |
| Армированная лента 50х10 | 36 | 52,23 руб. | 50,23 руб. | 48,22 руб. |

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (800) 707-5-105, факс (495)  554-25-67, 554-02-69

e-mail: uplot@strimat.ru, www.uplot.ru